闽东医院PVC地面打蜡技术要求:安全、卫生、合规、耐久

一．材料要求:

1.专用PVC地板蜡: 必须使用医院级或高交通量商用级的水性丙烯酸或聚合物乳液地板蜡。严禁使用溶剂型蜡或家用蜡。

2.抗菌防滑性能: 蜡层必须具有内置抗菌剂(符合相关卫生标准，如ISO 22196或JIS Z2801)，并能有效维持或提升地板的防滑性能(湿态静摩擦系数通常要求≥0.4或符合法规，如ASTM F1679/ DIN 51130标准)。产品需提供相应的检测报告。

3.兼容性: 确保所选蜡与医院现有的PVC地板材料完全兼容，不会引起变色、软化、溶解或起反应。必要时进行小面积测试。

4.环保与低气味: 选择低 VOC (挥发性有机化合物)、低气味的产品，减少对患者、医护人员和环境的刺激。

5认证: 优先选择具有相关行业认证(如GREENGUARD Gold, Eurofins Indoor AirComfort Gold等)的产品。

6.底涂(如有需要): 如果地面状况较差或需要特别强的附着力，应使用与面蜡配套的专用底涂。

二．地面准备要求 :

1.彻底清洁: 打蜡前必须进行深度清洁。

2.移走障碍物: 清空区域内所有可移动的家具、设备。

3.干式清洁: 用吸尘器或静电除尘拖把彻底清除所有灰尘、沙砾、毛发等干性污垢。

4.湿式清洁/剥离无旧蜡或蜡层完好: 使用中性或弱碱性(pH7-10)的医院专用地板清洁剂进行擦洗，彻底清除污渍、油渍和残留消毒剂。必须彻底漂洗至清水状态，无任何清洁剂残留。

5.有旧蜡且需去除: 使用配套的、低气味的蜡层剥离剂。严格按照产品说明操作(稀释比例、浸泡时间)。彻底清除所有旧蜡层，并用大量清水反复漂洗，确保无任何剥离剂残留。使用湿式吸尘器或绞干度极高的拖把去除污水。

6.中和处理: 在深度清洁(特别是使用碱性清洁剂或剥离剂)后，使用酸性中和剂(pH 3-5)进行处理，以中和残留的碱性，然后用清水彻底漂净。这一步对确保新蜡的附着力和防止变色非常关键。

7.干燥: 地面必须完全于燥。

8.检查与修补: 仔细检查地面，确保无裂缝、起翘、严重划痕或损坏。

三. 施工环境要求:

1.温度与湿度: 施工时及施工后干燥期间，环境温度应保持在15°C-30°C之间，相对湿度低于80%。。

2.通风: 施工区域必须保持良好的通风(但避免强风直吹未干蜡面)，以利于溶剂挥发和干燥，并确保空气质量。

3.封闭区域: 施工区域需有效封闭隔离，设置醒目的警示标志(如“湿地小心滑倒”、“施工区域禁止通行”)，防止人员误入。可使用隔离带或临时围栏。

四．施工技术要求:

1.工具: 使用干净的、高质量的专用工具:

2.涂蜡工具:使用纤维含量高的干净打蜡拖把(平板拖)或专用蜡拖。也可使用细毛滚筒。确保工具无掉毛、无杂质。

3.涂蜡方法: 均匀薄涂，倒入干净的蜡拖盘或专用容器。蘸取适量蜡液，挤掉多余部分(避免滴落)。采用“∞”字形或平行重叠的方式均匀涂抹。避免涂布过厚，否则易导致干燥缓慢、发粘、起泡、开裂。

4.层数与间隔: 需要涂抹3层。

5.底涂: 1层，充分干燥(，通常1-2小时)。

6.面蜡: 每涂完一层，必须确保其完全干燥(手指触摸无粘性无压痕)后才能涂下一层。干燥时间受温湿度影响，通常每层需1-4小时。最后一层建议干燥24小时以上再允许中高交通量通行。

7.边缘处理: 墙边、柱子、设备底座等边缘处，使用小刷子或专用边角涂抹器仔细涂蜡，避免堆积。

五. 安全要求:

1.个人防护装备: 施工人员必须佩戴: 防护手套、护目镜、防滑鞋、必要时佩戴口罩。

2.防滑警示: 在施工区域及蜡层未完全固化 (通常24-48小时)的区域，必须放置清晰、稳固的“湿地小心滑倒”警示牌。

3.防火: 需远离明火、热源。施工现场禁止吸烟。

4.电气安全: 确保所有电气设备(吸尘器、抛光机、风扇)接地良好，电线无破损，避免触电或短路风险。

六. 卫生与感染控制要求:

1.施工过程卫生: 保持施工工具、容器清洁。避免交叉污染。

2.废弃物处理: 废弃的蜡液、剥离剂、污水、清洁抹布等，必须按照医院规定和当地环保法规进行安全处理，避免污染环境。

3.抗菌性能验证: 确保使用的蜡具有有效的、持久的抗菌性能，并符合医院感染控制部门的要求。

七．验收标准:

1.外观: 蜡层均匀、连续、无遗漏、无气泡、无刷痕、无流挂、无白斑、无灰尘杂质嵌入。光泽度符合要求(哑光、半光、亮光)。

2.附着力: 蜡层与PVC地面结合牢固，无起皮、脱落现象。

3.防滑性: 使用专业摩擦系数测试仪(如摆式摩擦仪)在湿态下检测，结果应≥0.4或符合医院/当地安全标准。

4.干燥度: 表面完全干燥、无粘性。

5.卫生: 表面洁净，符合医院环境卫生标准。

八．定期保养

1.根据人流量和磨损情况，每季度对科室进行高速抛光保养一次，以恢复光泽，保养期为一年。

2.当蜡层出现明显磨损、划痕或失去防滑性时，应及时进行局部补蜡或计划性的全区域重新打蜡.